Общество с ограниченной ответственностью

Научно-инновационный центр

«Древесно-полимерные композиты»

(Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ РОСС RU.3748.04НАУ0 – 50000784003290.122015

Сертификат соответствия № СДССИЛ.RU.001.С1.А0032.010)

ОКПО 01537268, ОГРН 1155024007434, ИНН / КПП 5024158275 / 502401001

Адрес: 143443, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 59А.

тел. +7 495 256 12 26;  e-mail: info@wpc-research.ru; сайт: wpc-research.ru

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Научно-инновационный центр

Древесно-полимерные композиты»

_____________Г.В. Пресман

«29.08.2022 г.»

Заключение № 66.07/2022

по испытаниям изделий из древесно-полимерного композита

- Цель испытаний.

Испытания проводились с целью оценки основных качественных показателей образцов террасной доски из ДПК.

- Наименование заказчика: ООО «ТИСВУД».

- Характеристика испытуемых образцов

таблица 1

| Наименование продукции | Количество (штуки, м) | Описание | Дата приемки для испытаний в лаборатории | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Террасная доска из ДПК Eurodeck139 х 27 | 1 х 0,5 м | цвет венге | 22.08.2022 | ДТ №2 22.08/22 венг. |

Образец доски террасной из ДПК Eurodeck 139 х 27 (ДТ №2 22.08/22 венг.), цвет венге. Геометрия профиля в норме, дефекты поверхности отсутствуют. Размеры сечения 139 х 27 мм.

Рис. 1 фото образца ДТ №2 22.08/22 венг.

Доска террасная из ДПК Eurodeck 139 х 27

- Методы испытаний

Определение характеристик образцов из древесно-полимерной композиции:

- Оценка водопоглощения и набухания в кипящей воде за 2 часа (ГОСТ Р 59555-2021 п. 6.8);

- Определение плотности (ГОСТ 59555-2021 п. 6.10);

- Определение напряжения разрушения при изгибе (ГОСТ Р 59555-2021 п. 6.11);

- Оценка разрушающей нагрузки профильной доски при изгибе (ГОСТ Р 59555-2021 п. 6.12);

- Аппаратура

таблица 2

| Аппаратура | Заводской номер | Документ о поверке (калибровке) |
| --- | --- | --- |
| Весы электронные ВК-300 | 021476 | Свидетельство о поверке № 258739 от 22.04.2020г. Выд. ООО ПК «ВЕСТЕХ XXI» |
| Машина испытательная универсальная WDT-W 20 | 9253719938 | Сертификат о калибровке № И 2657-20 От 14.05.2020г. Выд. ООО «ИСЛ и Метрология» |
| Линейка металлическая 1000 мм по ГОСТ 427 - 75 | 1231 | Сертификат о калибровке № И 2692-20 От 14.05.2020г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Термометр лабораторный ТЛ 2М | 02ГИ79 | Сертификат о калибровке № Ф 2835-20 От 14.05.2020г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Штангенциркуль ШЦЦ-1 - 300-0,01 по ГОСТ 166 | 120845 | Сертификат о калибровке № И 2537-20 От 14.05.2020г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |
| Термостат жидкостный UH 8 сер.ELN | 1268 | Протокол аттестации № 2731-20 От 14.05.2020 Выд. ООО «ИСЛ и Метрология» |
| Термогигрометрметр Testo 608-H1 | 41362700 | Сертификат о калибровке № Ф 2598-20 От 14.05.2020г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |  |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 150287 | Сертификат о калибровке № М 2451-20 От 14.05.2020 г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |  |
| Микрометр МК 0-25 | Е 201508067 | Сертификат о калибровке № И 2741-20 От 14.05.2020 г. Выд. ООО « ИСЛ и Метрология» |  |
| Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 27111 | Протокол аттестации № 2813 От 14.05.2020г Выд. ООО « ИСЛ и Метрология |  |

- Результаты испытаний

Технические характеристики образца террасной доски из ДПК Eurodeck 139 х 27 (ДТ №2 22.08/22 венг.), представлены в таблице 3.

таблица 3

| Показатели | Технические характеристики | значение | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка водопоглощения и набухания ДПК в кипящей воде за 2 ч | Водопоглощение, % | 2,71 | ≤5 |
|  | Набухание по длине, % | 0,00 | ≤2,0 |
|  | Набухание по ширине, % | 0,23 |  |
|  | Набухание по толщине, % | 1,08 |  |
| Физико-механические характеристики материала | Плотность, кг/м3 | 1374 | ≥1000 |
|  | Напряжение разрушения при изгибе, МПа | 42,2 | ≥30 |
|  | Модуль упругости при изгибе, МПа | 3933 | - |

Фото образцов после выдержки в кипящей воде за 2 часа

Контрольный образец       После испытаний                Контрольный образец        После испытаний

Выводы

- Образец террасной доски из ДПК Eurodeck 139 х 27 (ДТ №2 22.08/22 венг.) обладает хорошей водостойкостью и геометрической стабильностью. Значения показателей водопоглощения и набухания находятся в пределах нормы.

- Образец террасной доски характеризуется высокой плотностью.

- Напряжение разрушения при изгибе материала ДПК (прочность при изгибе материала) соответствует норме и находится на уровне средних значений для ДПК.

По результатам испытаний: Образец террасной доски из ДПК Eurodeck 139 х 27 (ДТ №2 22.08/22 венг.) соответствует требованиям  ГОСТ Р 59555-2021 по основным показателям качества.

Специалист по испытаниям:                                                           А.Ю.Сёмочкин

Дата составления протокола:                                                               29 августа 2022 г.